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推广应用的技术及产品
	序号
	类别
	技术及产品名称
	主要技术性能及特点
	执行标准
	使用范围
	技术支撑单位

	1
	围
护
结
构
	保
温
材
料
	保温装饰一体板
	单位面积质量(Ⅰ型)小于20kg/m2，

(Ⅱ型):(20～30)kg/m2，

抗冲击性：首层10J、其它层3J,

抗弯荷载：不小于板材自重
	《保温装饰板外墙外保温系统材料》

JG/T 287-2013
	工业与民用建筑

围护结构保温系统
	吉林省建筑科学

研究设计院

	2
	
	
	硬泡聚氨酯保温材料(板)
	导热系数不大于0.024W/(m·K)，

尺寸稳定性不大于1.0%,

燃烧性能等级B1级
	《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》

GB 50404-2017
	工业与民用建筑

围护结构保温系统
	

	3
	
	
	岩棉板(带)
	导热系数(板)不大于0.040W/(m·K)，

导热系数(带)不大于0.045W/(m·K)，

酸度系数不小于1.8,燃烧性能等级A级
	《建筑外墙外保温用岩棉制品》

GB/T 25975-2018
	工业与民用建筑

围护结构保温系统
	

	4
	
	
	建筑储能调温砂浆
	相变温度：16～28℃，

相变潜热不小于20kj/kg，

软化系数不小于0.50
	《建筑储能调温砂浆》

JC/T 2338-2015
	工业与民用建筑

室内墙面
	

	5
	
	
	现浇混凝土复合外保温模板应用技术
	抹面层与复合板拉伸粘结强度不小于0.10MPa,

抗冲击性不小于10J级，

吸水量(水中浸泡1小时后)不大于1.0kg/m2
	《现浇混凝土复合外保温模板

应用技术规程》

T/CECS 572-2019
	工业与民用建筑

围护结构保温系统
	

	6
	
	
	绝热用模塑聚苯乙烯

泡沫塑料(EPS)板
	导热系数不大于0.039W/(m·K)，

尺寸稳定性不大于0.3%,燃烧性能等级B1级
	《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》

GB/T 10801.1-2002
《外墙复合保温工程技术规程》DB22/JT 157-2016
《模塑聚苯乙烯泡沫塑料板

外墙外保温工程技术标准》
DB22/T 5011-2018
	工业与民用建筑

围护结构保温系统
	

	7
	
	
	1.绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)

2.绝热用发泡挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)
	1.导热系数不大于0.034W/(m·K)，

尺寸稳定性不大于1.5%，燃烧性能B1级
2.导热系数不大于0.030W/(m·K)，

尺寸稳定性不大于0.8%，燃烧性能B1级
	《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》

GB/T 10801.2-2018
	工业与民用建筑屋面、地下室、预制夹芯保温墙体
	

	8
	
	
	模塑聚苯板胶粘剂
	拉伸粘结强度(与水泥砂浆)不小于0.60MPa,

拉伸粘结强度(与EPS板)不小于0.10MPa和

EPS板破坏，可操作时间为1.5h～4.0h，

与EPS板的相容性：剥蚀厚度不大于1.0mm
	《模塑聚苯板薄抹灰

外墙外保温系统材料》

GB/T 29906-2013
《模塑聚苯乙烯泡沫塑料板

外墙外保温工程技术标准》
DB22/T 5011-2018
《墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂》

JC/T 992-2006
	工业与民用建筑

围护结构保温系统
	

	9
	围
护
结
构
	保
温
材
料
	模塑聚苯板抹面胶浆
	拉伸粘结强度(与EPS板)不小于0.10MPa和

EPS板破坏，

与EPS板的相容性：压折比(水泥基)不大于3.0，抗压强度不小于10MPa
	《模塑聚苯板薄抹灰

外墙外保温系统材料》

GB/T 29906-2013
《模塑聚苯乙烯泡沫塑料板

外墙外保温工程技术标准》
DB22/T 5011-2018
《外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板

抹面胶浆》

JC/T 993-2006
	工业与民用建筑

围护结构保温系统
	吉林省建筑科学

研究设计院

	10
	
	
	陶瓷砖胶粘剂
	拉伸粘结强度不小于0.6MPa，

晾置时间不小于20min，滑移不大于0.5mm
	《陶瓷砖胶粘剂》

JC/T 547-2017
	工业与民用建筑

围护结构保温系统
	

	11
	
	
	陶瓷砖填缝剂
	抗折强度不小于2.50MPa,

抗压强度不小于15.0MPa
	《陶瓷砖填缝剂》

JC/T 1004-2017
	工业与民用建筑

围护结构保温系统
	

	12
	
	
	弹性建筑涂料
	对比率不小于0.90,拉伸强度不小于2.0MPa,

断裂伸长率不小于150%
	《弹性建筑涂料》

JG/T 172-2014
	工业与民用建筑

围护结构保温系统
	

	13
	
	
	质感建筑涂料
	粘接强度标准状态不小于0.7MPa，

浸水后不小于0.50MPa
	《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》

JG/T 24-2018
	工业与民用建筑

围护结构保温系统
	

	14
	
	
	建筑墙用底漆
	低温稳定性：不变质,附着力不大于2级
	《建筑内外墙用底漆》
JG/T 210-2018
	工业与民用建筑

围护结构保温系统
	

	15
	
	
	柔性腻子
	粘结强度标准状态不小于0.60MPa，

粘结强度(冻融循环5次)不小于0.40MPa，

动态抗开裂性不小于0.08mm，小于0.3mm
	《建筑外墙用腻子》

JG/T 157-2009
	工业与民用建筑

围护结构保温系统
	

	16
	
	
	耐碱玻璃纤维网布
	单位面积质量不小于160g/m2,(普通)不小于300g/m2(增强)，

断裂强度不小于1300N/50mm(普通)，不小于2000N/50mm(增强)，耐碱断裂保留率不小于75%
	《模塑聚苯乙烯泡沫塑料板

外墙外保温工程技术标准》
DB22/T 5011-2018
	工业与民用建筑

围护结构保温系统
	

	17
	
	节
能
门
窗
	塑料门窗
	传热系数不大于1.8W/(m²·k)，

气密性不小于7级,隔声量不小于30dB,

抗风压性能不小于3级
	《民用建筑节能门窗工程技术标准》

DB22/T 5012-2018
	工业与民用建筑

围护结构保温系统
	

	
	
	
	铝木复合门窗
	传热系数不大于1.8W/(m²·k)，

气密性不小于7级,隔声量不小于30dB,

抗风压性能不小于4级
	《民用建筑节能门窗工程技术标准》

DB22/T 5012-2018
	工业与民用建筑

围护结构保温系统
	

	
	
	
	铝合金门窗
	传热系数不大于1.8W/(m²·k)，

气密性不小于7级,隔声量不小于30dB,

抗风压性能不小于4级
	《民用建筑节能门窗工程技术标准》

DB22/T 5012-2018
	工业与民用建筑

围护结构保温系统
	

	18
	围
护
结
构
	近零能耗门窗
	塑料门窗
	传热系数不大于1.0W/(m²·k)，

气密性不小于7级,隔声量不小于30dB,

抗风压性能不小于3级
	《民用建筑节能门窗工程技术标准》DB22/T 5012-2018
	工业与民用建筑

围护结构保温系统
	吉林省建筑科学

研究设计院

	
	
	
	铝木复合门窗
	传热系数不大于1.0W/(m²·k)，

气密性不小于7级,隔声量不小于30dB,

抗风压性能不小于4级
	《民用建筑节能门窗工程技术标准》DB22/T 5012-2018
	工业与民用建筑

围护结构保温系统
	

	
	
	
	铝合金门窗
	传热系数不大于1.0W/(m²·k)，

气密性不小于7级,隔声量不小于30dB,

抗风压性能不小于4级
	《民用建筑节能门窗工程技术标准》DB22/T 5012-2018
	工业与民用建筑

围护结构保温系统
	

	19
	
	墙体材料
	预制火山渣混凝土复合保温外墙板
	均布荷载不小于2倍板自重,

挠度不大于L/200，耐火极限不小于2h,

抗压强度不小于20MPa，

单点吊挂力不小于1000N
	《预制火山渣混凝土复合保温外墙板应用技术规程》
DB22/JT 170-2017
	工业与民用建筑

外围护墙体
	吉林省建筑材料

工业设计研究院
吉林省建筑科学

研究设计院

	20
	
	
	内置保温现浇混凝土复合剪力墙
	导热系数不大于0.039W/(m·K)，

吸水率不大于4.0%，

压缩强度不小于0.2MPa(30-100mm),不小于0.1MPa(大于100mm)，防火等级A级
	《内置保温现浇混凝土复合剪力墙

技术标准》

JGJ/T 451-2018
	工业与民用建筑

承重墙体
	

	21
	
	
	建筑用秸秆植物板材
	抗弯荷载(板自重倍数)不小于1.5，

软化系数不小于0.80，

面密度不大于90kg/m2(板厚100mm)，不大于110kg/m2(板厚120mm)，不大于130kg/m2(板厚180mm)，含水率不大于10%
	《建筑用秸秆植物板材》
GB/T 27796-2011
	工业与民用建筑

非承重内隔墙体
	

	22
	
	
	烧结多孔砖和多孔砌块
	以非粘土为原料，采用隧道窑烧成的矩形条孔或矩形孔的烧结多孔砖和多孔砌块，

强度等级不小于MU15.0,抗冻指标不小于D50
	《烧结多孔砖和多孔砌块》
GB/T 13544-2011
	工业与民用建筑

承重墙体
	

	23
	
	
	烧结空心砖和空心砌块
	以非粘土为原料，采用隧道窑烧成的孔洞有序或交错排列的烧结空心砖和空心砌块，

且强度等级不小于MU5.0,抗冻指标不小于D50
	《烧结空心砖和空心砌块》
GB/T 13545-2014
	工业与民用建筑

内、外围护墙体
	

	24
	
	
	烧结保温砖和保温砌块
	以非粘土为原料，采用隧道窑烧成的烧结保温砖和保温砌块，强度等级不小于MU5.0,

砌墙体的传热系数(K)满足建筑节能标准要求，抗冻指标不小于D50，
	《烧结保温砖和保温砌块》
GB 26538-2011
	工业与民用建筑

内、外围护墙体
	

	25
	
	
	复合保温砖和复合保温砌块
	受力块体或护壁材料在符合相应材料和工艺要求的前提下，强度等级不小于MU5.0，

墙体传热系数(K)满足建筑节能标准要求，

抗冻指标不小于D50
	《复合保温砖和复合保温砌块》

GB/T 29060-2012
	工业与民用建筑

内、外围护墙体
	

	26
	围
护
结
构
	墙体材料
	烧结装饰砖
	以非粘土为原料，采用隧道窑烧成的烧结装饰砖，强度等级不小于MU15.0，

抗冻指标不小于D50
	《烧结装饰砖》

GB/T 32982-2016
	工业与民用建筑

承重、装饰墙体
	吉林省建筑材料

工业设计研究院
吉林省建筑科学

研究设计院

	27
	
	
	装饰混凝土砖
	以散装水泥为胶结料，采用养护窑(室、棚)养护的装饰混凝土砖，强度等级不小于MU15.0，抗冻指标不小于D50
	《装饰混凝土砖》

GB/T 24493-2009
	工业与民用建筑

承重、装饰墙体
	

	28
	
	
	蒸压粉煤灰多孔砖
	以粉煤灰、生石灰(或电石渣)为主要原料、由液压成型设备生产的、孔洞深度占其高度90%以上的蒸压粉煤灰多孔砖，

强度等级不小于MU15.0，抗冻指标不小于D50
	《蒸压粉煤灰多孔砖》

GB 26541-2011
	工业与民用建筑

承重墙体
	

	29
	
	
	蒸压粉煤灰空心砖和

空心砌块
	以粉煤灰、生石灰(或电石渣)为主要原料、由液压成型设备生产的、孔洞深度占其高度90%以上的蒸压粉煤灰空心砖和空心砌块，

密度等级不大于900kg/m3、

强度等级不小于MU5.0，抗冻指标不小于D50
	《蒸压粉煤灰空心砖和空心砌块》

GB/T 36535-2018
	工业与民用建筑

内、外围护墙体
	

	30
	
	
	装饰混凝土砌块
	以散装水泥为胶结料，采用人工养护窑(室、棚)生产的装饰混凝土砌块，主块型砌块外壁厚大于30mm、肋厚大于25mm，抗冻指标不小于D50
	《装饰混凝土砌块》

JC/T 641-2008
	工业与民用建筑

外围护墙体
	

	31
	
	
	建筑用轻质隔墙条板
	以散装水泥为胶结料、采用机械化设备成型养护窑(室、棚)养护生产的建筑用轻质隔墙条板
	《建筑用轻质隔墙条板》
GB/T 23451-2009
	工业与民用建筑

非承重内隔墙体
	

	32
	
	
	玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板(GRC板)
	以耐碱玻璃纤维与硫铝酸盐水泥为主要原料、最小壁厚不小于10mm、孔间肋厚不小于20mm，采用机械化设备成型且配养护窑(室、棚)生产的玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板(GRC板)
	《玻璃纤维增强水泥轻质多孔

隔墙条板》

GB/T 19631-2005
	工业与民用建筑

非承重内隔墙体
	

	33
	
	
	灰渣混凝土空心隔墙板
	以粉煤灰、炉渣等工业和建筑固体废弃物为骨料、以散装水泥为胶结料、原材料资源综合利用率大于40%，合理选用增强材料，采用机械化设备成型且配养护窑(室、棚)生产的灰渣混凝土空心隔墙板，用于外墙时抗冻指标不小于D50
	《灰渣混凝土空心隔墙板》
GB/T 23449-2009
	工业与民用建筑

非承重内隔墙体
	

	34
	围
护
结
构
	墙体材料
	普通混凝土小型砌块
	以散装水泥为胶结料，采用养护窑(室、棚)养护的普通混凝土小型砌块
	强度等级：MU5.0～MU10.0

抗冻指标不小于D50
	《普通混凝土小型砌块》
GB/T 8239-2014
	工业与民用建筑

承重墙体
	吉林省建筑材料

工业设计研究院
吉林省建筑科学

研究设计院

	
	
	
	
	
	强度等级不小于MU10.0，

抗冻指标不小于D50
	
	
	

	35
	
	
	轻集料混凝土小型空心砌块
	以散装水泥为胶结料，采用养护窑(室、棚)养护的轻集料混凝土小型

空心砌块
	密度等级小于1000kg/m3，强度等级不小于MU5.0，

抗冻标号不小于D50
	《轻集料混凝土小型空心砌块》

GB/T 15229-2011
	工业与民用建筑

填充墙体
	

	
	
	
	
	
	密度等级大于1400kg/m3，强度等级不小于MU7.5，

抗冻指标不小于D50
	
	工业与民用建筑

承重墙体
	

	36
	
	
	建筑碎料小型空心砌块
	以建筑碎料为骨料、以散装水泥为胶结料，采用养护窑(室、棚)养护的建筑碎料小型

空心砌块
	密度等级小于1200kg/m3，强度等级不小于MU5.0，

抗冻指标不小于D50
	《建筑碎料小型空心砌块》
JC/T 2369-2016
	工业与民用建筑

填充墙体
	

	
	
	
	
	
	密度等级小于1400kg/m3，强度等级不小于MU7.5，

抗冻指标不小于D50
	
	工业与民用建筑

承重墙体
	

	37
	
	
	蒸压加气混凝土砌块
	以散装水泥为胶结料采用机械搅拌、自动浇注工艺、机械切割设备大于4.2m生产的蒸压

加气混凝土砌块
	抗压强度不小于3.5MPa,

抗冻指标不小于D50
	《蒸压加气混凝土砌块》
GB/T 11968-2006
	工业与民用建筑

填充墙体
	

	
	
	
	
	
	抗压强度不小于7.5MPa,

抗冻指标不小于D50
	
	工业与民用建筑

承重墙体
	

	38
	
	
	蒸压加气混凝土板
	以散装水泥为胶结料采用机械搅拌、自动浇注工艺、机械切割设备大于4.2m生产的蒸压加气混凝土板，用于外墙时抗冻指标不小于D50
	《蒸压加气混凝土板》
GB/T 15762-2008
	工业与民用建筑

填充墙体
	

	39
	围
护
结
构
	墙体材料
	建筑隔墙用保温条板
	以纤维为增强材料，使用水泥为胶结料时所用水泥为散装水泥，采用机械化设备成型且配养护窑(室、棚)生产的建筑隔墙用保温条板，墙体满足建筑节能标准要求，用于外墙时抗冻指标不小于D50
	《建筑隔墙用保温条板》

GB/T 23450-2009
	工业与民用建筑

填充墙体
	吉林省建筑材料

工业设计研究院
吉林省建筑科学研究设计院

	40
	
	
	烧结装饰板
	以煤矸石、粉煤灰、淤泥(江河湖淤泥)及其他固体废弃物等为主要原料，用隧道窑生产的烧结装饰板，用于外墙时抗冻指标不小于D50
	《烧结装饰板》
GB/T 30018-2013
	工业与民用建筑

墙体装饰
	

	41
	建筑防水材料
	高聚物改性沥青防水卷材
	弹性体改性沥青

防水卷材
	Ⅰ型：拉力不小于500N/50mm，

延伸率不小于30%，低温柔性-20℃，

Ⅱ型：拉力不小于800N/50mm，

延伸率不小于40%，低温柔性-25℃
	《弹性体改性沥青防水卷材》
GB 18242-2008
	屋面、地下室
	吉林省建筑科学

研究设计院
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	改性沥青化学耐根穿刺防水卷材
	拉力不小于800N/50mm，延伸率不小于40%，

低温柔性-25℃，接缝剥离强度不小于1.5N/mm
	《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》

GB/T 35468-2017
	种植屋面、地下室、管廊
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	预铺防水卷材
	拉力不小于800N/50mm，抗穿刺强度不小于550N

最大拉力时伸长率延伸率不小于40%，4h不窜水)，抗窜水性(0.8MPa/35mm,
	《预铺防水卷材》

GB/T 23457-2017
	地下室
	

	44
	
	
	自粘聚合物改性沥青

聚酯胎防水卷材
	Ⅰ型：拉力不小于450N/50mm,低温柔性：-20℃,

最大拉力时延伸率不小于30%,

Ⅱ型：拉力不小于600N/50mm，低温柔性：-30℃最大拉力时延伸率不小于40%
	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》

GB 23441-2009
	屋面、地下室
	

	45
	
	
	湿铺防水卷材
	拉力不小于200N/50mm，低温柔性-20℃，

最大拉力时伸长率不小于180%，
	《湿铺防水卷材》

GB/T 35467-2017
	地下室
	

	46
	
	
	自粘聚酯胎湿铺

防水卷材
	拉力不小于500N/50mm，低温柔性-20℃，

最大拉力时伸长率不小于30%
	《湿铺防水卷材》

GB/T 35467-2017
	地下室
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	高分子防水卷材
	热塑性聚烯烃(TPO)

防水卷材
	拉力不小于250N/cm，低温柔性-40℃，

最大拉力时伸长率不小于15%
	《热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材》

GB 27789-2011
	屋面
	

	48
	
	
	自粘热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材
	拉伸强度不小于12MPa，低温柔性-40℃，

断裂伸伸率不小于500%
	《热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材》

GB 27789-2011

《带自粘层的防水卷材》

GB/T 23260-2009
	屋面、地下室、

管廊
	

	49
	建筑防水材料
	高分子防水卷材
	热塑性聚烯烃(TPO)

预铺防水卷材
	塑性防水卷材(P类)拉力不小于600N/50mm，

膜断裂伸长率不小于500%，低温柔性-40℃，

抗窜水性(0.8MPa/35mm,4h不窜水)
	《热塑性聚烯烃(TPO)预铺防水卷材》T/CBMF 43-2019
	地下室
	吉林省建筑科学

研究设计院
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	预铺反粘防水卷材
	拉力不小于600N/50mm，低温柔性-35℃，

膜断裂伸长率不小于400%，

抗窜水性(0.8MPa/35mm,4h不窜水)，

抗穿刺强度不小于350N
	《预铺反粘防水卷材》

GB/T 23457-2017
	地下室
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	带自粘层的防水卷材
	断裂拉伸强度不小于16MPa，低温柔性-35℃，断裂伸长率不小于550%
	《带自粘层的防水卷材》

GB/T 23260-2009
	地下室、管廊
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	防水涂料
	聚氨酯防水涂料
	Ⅰ型拉伸强度不小于2MPa,低温柔性-35℃，

断裂伸长率不小于500%，
Ⅱ型拉伸强度不小于6MPa,低温柔性-35℃，

断裂伸长率不小于450%，
Ⅲ型拉伸强度不小于12MPa,低温柔性-35℃，断裂伸长率不小于250%
	《聚氨酯防水涂料》

GB/T 19250-2013
	室内、屋面、

地下室
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	非固化橡胶沥青

防水涂料
	延伸性不小于15mm，低温柔性-20℃，

耐热性(65℃无滑动、流淌、滴落)，

特种非固化：延伸性不小于15mm，

耐热性(90℃无滑动、流淌、滴落)，

低温柔性-20℃
	《非固化橡胶沥青防水涂料》

JC/T 2428-2017
	屋面、地下室、

管廊
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	防水涂料
	聚合物水泥防水涂料
	Ⅰ型拉伸强度不小于1.2MPa，低温柔性-10℃，断裂伸长率不小于200%，

Ⅱ型拉伸强度不小于1.8MPa，低温柔性-10℃，断裂伸长率不小于80%，
Ⅲ型拉伸强度不小于1.8MPa，低温柔性-10℃，断裂伸长率不小于30%
	《聚合物水泥防水涂料》

GB/T 23445-2009
	室内
	

	55
	海

绵

城

市

应

用

产

品
	混凝土路缘石
	混凝土路缘石
	抗压强度不小于40MPa，密度不小于2100kg/m3，抗冻指标不小于D50
	《混凝土路缘石》

JC/T 899-2016
	市政道路、广场、住宅区和园林景观工程
	长春市市政工程

设计研究院
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	海

绵

城

市

应

用

产

品
	透水砖
	混凝土透水砖
	抗压强度不小于40MPa,抗冻指标不小于D50，透水系数不小于1.4X10-2
	《透水路面砖和透水路面板》

GB/T 25993-2010
	市政道路、广场、住宅区和园林景观工程
	长春市市政工程

设计研究院
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	生态蓄水路面砖
	抗压强度不小于C40,抗冻指标不小于D50
	《烧结路面砖》

GB/T 26001-2010

《透水路面砖和透水路面板》

GB/T 25993-2010
	市政人行道、广场、公园等
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	缝隙透水砖
	仿花岗岩混凝土

缝隙透水砖
	抗压强度不小于50MPa，抗冻指标不小于D50,吸水率不大于6.5%，防滑性不小于60BPN,

透水率不小于0.15cm/s
	《低影响开发雨水控制与利用工程

技术规程》

DB22/JT 168-2017
	市政道路、广场、住宅区和园林景观工程
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	混凝土缝隙透水砖
	抗压强度不小于50MPa，抗冻指标不小于D50
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	模块化雨水储水设施
	雨水收集模块
	储水率不小于92%,

垂直抗压强度不小于0.14MPa,

水平抗压强度不小于0.07MPa
	《建筑与小区雨水控制及利用工程

技术规范》

GB 50400-2016

《城镇雨水调蓄工程技术规范》
GB 51174-2017
	市政雨水收集工程
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	HDPE雨水模块
	孔隙率不小于97%,

短期竖向承载不小于0.40MPa,

短期横向承载不小于0.09MPa,

长期竖向承载不小于0.08MPa
	《城镇雨水调蓄工程技术规范》
GB 51174-2017
	海绵城市、建筑与小区工程
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	透水铺装
	彩色透水混凝土
	耐磨性不大于30mm，透水系数不小于0.5mm/s，抗冻指标不小于D50
	《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135－2009

《低影响开发雨水控制与利用工程

技术规程》

DB22/JT 168-2017
	市政道路、广场、住宅区和园林工程
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	面源污染拦截
	井投式环保型雨水口

拦污篮
	拦截雨水口污染悬浮物不小于25%，

熔融指数不小于17.1g/10min，

悬臂梁冲击强度不小于15.5KJ/m²，

拉伸强度不小于18.5MPa，伸长率不小于45%，弯曲强度不小于27MPa，

弯曲模量不小于1462MPa
	《室外排水设计规范》
GB 50014-2006

《城镇雨水调蓄工程技术规范》
GB 51174-2017

《低影响开发雨水控制与利用工程

技术规程》

DB22/JT 168-2017
	用于工业与民用建筑、市政排水工程项目
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	海

绵

城

市

应

用技术及

产

品
	拦污过滤槽
	复合砂基拦污过滤槽
	透水速率不小于15.5ml/min.cm²,

抗冻指标不小于D50
	《砂基透水砖》

JG/T 376-2012
	可应用于下沉式绿地前雨水口处、高架桥等管道下水口处
	长春市市政工程

设计研究院
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	蓄

排

水

板
	蓄排水板
	最大拉力不小于600N/100mm，

压缩率为20%时最大强度不小于0.15MPa，

断裂伸长率不小于25%，纵向通水量不小于10(侧压力0.15MPa)/(cm³/s)
	《塑料防护排水板》
JC/T 2112-2012
	适用于种植屋面、地下室顶板、侧墙、地下室底板
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	塑料管道
	连续纤维增强聚乙烯

复合管
	采用高密度聚乙烯(HDPE)和玻璃纤维增强带为主要原料，管道承压不小于1.6MPa，环刚度不小于SN4KN/m2
	《纤维增强聚乙烯给水管道工程

技术标准》

DB22/T 5007-2018
	供水工程
	

	67
	
	
	缠绕结构壁管
	采用高密度聚乙烯热缠绕成型工艺制成,

公称直径DN1500mm-DN3000mm，

环刚度不小于SN2KN/m2,

冲击性能TIR不大于10%
	《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》

GB/T 19472.2-2017
	供水、排水工程
	

	68
	
	塑料检查井
	塑料检查井
	采用高密度聚乙烯(HDPE)为主要原料，通过往复缠绕方式制造出检查井,环刚度不小于SN4KN/m2,侧向压力B1不小于10kN,(B2不小于15kN,B3不小于20kN)，轴向压力B1不小于20kN,(B2不小于30kN,B3不小于40kN)
	《建筑给水排水设计规范》

GB 50015-2019

《市政排水用塑料检查井》
CJ/T 326-2010

《建筑小区排水用塑料检查井》

CJ/T 233-2016
	排水工程
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	地

表

雨

水

管

理
	树脂混凝土线性

排水沟
	抗弯强度不小于22MPa,抗压强度不小于90MPa,弹性模量不小于25GPa,密度不小于2100kg/m3
	《室外排水设计规范》
GB 50014-2006

《树脂浇铸体性能试验方法》

GB/T 2567-2008
	市政路面雨水收集、建筑与小区

雨水收集工程
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	树脂混凝土一体式

排水沟
	抗弯强度不小于20MPa,抗压强度不小于90MPa,弹性模量不小于25GPa，密度不小于2100kg/m3
	《室外排水设计规范》
GB 50014-2006

《树脂浇铸体性能试验方法》

GB/T 2567-2008
	市政路面雨水收集、建筑与小区

雨水收集工程
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	装配式道路
	沥青路面装配式基层
	预制件：抗压强度不小于30MPa,
灌浆料：抗压强度不小于15MPa
	《装配式路面基层工程技术标准》DB22/T 5006-2018
	市政、小区道路
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	海

绵

城

市

应

用技术及

产

品
	透水基层
	装配互锁式透水混凝土基层
	强度不小于C25,密度不小于2100kg/m3，

抗冻指标不小于D50
	《低影响开发雨水控制与利用工程

技术规程》

DB22/JT 168-2017
	市政道路、广场、住宅区和园林景观工程
	长春市市政工程

设计研究院
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	面源污染控制
	城市道路雨水面源污染控制集成技术
	装配式透水路面基层抗压强度不小于30MPa，

缝隙透水人行道无停车荷载缝抗压强度不小于40MPa，有停车强度不小于50MPa，

复合砂基拦污过滤槽抗压强度不小于25MPa，

抗冻指标不小于D50
	《低影响开发雨水控制与利用工程

技术规程》

DB22/JT 168-2017
	适用于市政道路、公园、建筑小区及停车场等海绵城市道路
	

	74
	建筑

节能

技术
	绿色建筑技术
	高效节水灌溉系统
	高效节水灌溉方式包括微灌、渗灌、低压管灌等，可采用湿度传感器或根据气候变化的调节控制器,微灌包括滴灌、微喷灌、涌流灌和地下渗灌
	《民用建筑节水设计标准》

GB 50555-2010
	园林绿化
	中国市政工程东北设计研究总院

有限公司

	75
	可

再

生

能

源

建

筑

应

用
	太阳能热利用技术
	太阳能热水系统
	将太阳辐射转化为热能，作为生活热水热源的技术，可减少生活热水系统对化石能源的消耗，具有较高的节能和经济效益
	《民用建筑太阳能热水系统应用

技术标准》

GB 50364-2018
	工业与民用建筑
	吉林省建筑科学

研究设计院
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	地能利用技术
	土壤源热泵技术
	以土壤作为低温热源、冷源，利用热泵机组向建筑物供暖和供冷，具有充分利用可再生资源，现场无污染等特点
	《地源热泵系统工程技术规范》

GB 50366-2005(2009版)

《埋地塑料给水管道工程技术规程》

CJJ 101-2016
	地质条件适宜于埋设地埋管换热器，且应具有一定的地下埋管空间的工业与民用建筑
	长春工程学院
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	地下水源热泵系统
	以抽水井取出的地下水为低温或高温热源，

由水源热泵机组、地热能交换系统、末端系统组成的供热、供冷系统。
	《地源热泵系统工程技术规范》

GB50366-2005(2009)

《地源与低温余热水源热泵系统工程技术规程》

DB22/T1038-2011
	地下水源条件适宜的工业与民用建筑
	

	78
	可

再

生

能

源

建

筑

应用
	低温余热水源热泵技术
	低温余热水源热泵技术
	工业或生活等低温余热水(一般低于35℃)为低温热源，利用水源热泵进行供暖、制冷、生活热水的技术
	《地源热泵系统工程技术规范》

GB 50366-2005(2009)
	具有稳定的低温余热源，有冷、热需求的公共建筑或有供热需求的居住建筑，余热源的水量、水温满足系统要求
	长春工程学院

	79
	
	空气源热泵技术
	空气源热泵供热水技术
	以空气为低温热源，通过电驱动机械压缩式热泵提供生活热水，且能效等级不低于二级的空气源热泵
	《空气源单元式空调(热泵)热水机组》

GB/T 29031-2012

《热泵热水机(器)能效限定值及

能效等级》

GB 29541-2013
	工业与民用建筑
	

	80
	
	
	低温空气源热泵

供暖技术
	以空气为低温热源，通过电驱动机械压缩式热泵，进行供暖的技术，在干球温度为-25℃的情况，能效不低于1.8
	《低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组》

GB/T 25127.1-2010

《低环境温度空气源热泵热水机》

JB/T 12841-2016
	工业、公共建筑
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	供暖

、
通风与供冷节能技术
	高

效

冷

热

源

技
术
	变风量空调技术
	同一空调系统中，在各空调区域内设置变风量末端送风装置或采用不同的控制方式，可以根据区域需求，调节所需风量，满足不同温度控制需要，在同等热舒适与空气品质条件下，

节约能源
	《空调通风系统运行管理标准》

GB 50365-2019
	民用建筑
	吉林省建苑设计

集团有限公司

	82
	
	
	冷凝式燃气锅炉烟气

热回收利用技术
	利用锅炉内置或加装的换热装置，回收烟气中的潜热，降低排烟温度，提高锅炉效率的技术
	《民用建筑供暖通风与空气调节

设计规范》

GB 50736-2012

《空调冷凝热回收设备》

JG/T 390-2012
	采用燃气供热的

各类系统
	

	83
	
	
	热泵式燃气锅炉烟气

热回收技术
	利用热泵技术，进一步提高烟气余热回收利用率、降低排烟温度，减少污染物排放
	《民用建筑供暖通风与空气调节

设计规范》

GB 50736-2012
	
	

	84
	
	输配管网节能技术
	水系统变频控制技术
	采用变频调速技术，根据供暖、供冷系统的负荷需求变化，改变水泵转速，调节循环水量，实现冷热介质的“按需供给”，显著降低水泵电耗
	《民用建筑供暖通风与空气调节

设计规范》

GB 50736-2012

《公共建筑节能设计标准》

GB 50189-2015

建筑节能标准要求
	工业与民用建筑

供水、供暖系统
	吉林省光大建筑

设计有限公司

	85
	供暖、通风与供冷节能技术
	输配管网节能技术
	水力平衡技术
	在冷热输配管网及室内冷热水管网系统中安装水力平衡控制装置，调节控制流量、压差，满足用户所需冷、热量，通过改善管网的水力工况，实现能源节约
	《民用建筑供暖通风与空气调节

设计规范》

GB 50736-2012

《城镇供热管网设计规范》

CJJ 34-2010
	供冷、供热

管网系统
	吉林省光大建筑

设计有限公司

	86
	
	
	分布式水泵技术
	通过在若干热力站(或热用户)处设置分布式循环水泵，将供热(冷)单元减小，改善系统的水力工况，按需供水，减少输配系统能耗的供热(冷)系统
	《城镇供热系统运行维护技术规程》

CJJ 88-2014

《供热系统节能改造技术规范》

GB/T 50893-2013
	集中供热系统
	

	87
	
	通风机器设备
	热回收式新风换气机
	同时将室外新风空气送入室内，将室内污浊空气排出室外，并利用高效换热装置进行热量回收，改善室内空气品质，节约能源
	《预冷式热回收型新风机组》

JB/T 12327-2015

《热泵式热回收型溶液调湿新风机组》

GB/T 27943-2011
	工业与民用建筑
	吉林省建筑科学

研究设计院

	88
	
	
	直流无刷风机盘管
	采用直流无刷电机
	《风机盘管机组》
GB/T 19232-2019
《干式风机盘管机组》

JB/T 11524-2013

《无槽无刷永磁直流电动机 

通用技术条件》

JB/T 10690-2017
	采用风机盘管为

末端的空调系统
	

	89
	
	
	变频冷水(热泵)机组
	采用变频技术控制
	《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组

第1部分:工业或商业用及类似用途的

冷水(热泵)机组》
GB/T 18430.1-2007

《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组

第2部分:户用及类似用途的

冷水(热泵)机组》
GB/T 18430.2-2016
	工业与民用建筑
	吉林省建筑科学

研究设计院

	90
	
	
	变频多联式空调机组
	采用变频技术控制
	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》
GB 21454-2008
	民用建筑
	吉林省建苑设计

集团有限公司

	91
	
	
	冷凝式真空燃气热水

机组
	回收冷凝热
	《户用和类似用途采暖空调热水机组》JB/T 10916-2008
	民用建筑
	

	92
	供暖、通风与供冷节能技术
	通风机器设备
	溴化锂吸收式冷凝

热回收机组
	回收冷凝热
	《空调冷凝热回收设备》

JG/T 390-2012

《蒸汽和热水型溴化锂吸收式

冷水机组》

GB/T 18431-2014

《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》
GB 29540-2013
	大型公共建筑
	吉林省建苑设计

集团有限公司

	93
	建筑用智能控制节能技术
	能耗监测(系统)技术
	在建筑物内安装分类和分项能耗计量装置，实时采集和传输能耗数据，在线监测和动态分析建筑能耗，用于建筑物的节能管理
	《公共建筑能耗监测系统技术规程》

DB22/T 1957-2013
	公共建筑
	吉林省建筑科学

研究设计院

	94
	
	智能化集成技术
	不同功能的建筑智能化系统，通过统一的信息管理平台实现集成，以形成具有信息汇集、资源共享、集中节能控制、能耗评价分析及优化管理等综合功能的技术
	《智能建筑设计标准》

GB 50314-2015

《公共建筑能耗监测系统技术规程》

DB22/T 1957-2013
	公共建筑
	

	95
	城市生活垃圾处理及污水处理技术与产品
	臭氧催化高级氧化系统成套设备
	臭氧的溶气效率不小于95%,

污水中COD指标满足国家一级A标准
	《地表水环境质量标准》

GB 3838-2002

《城镇污水处理厂污染物排放标准》

GB 18918-2002
	城镇污水处理厂
	中国市政工程东北设计研究总院

有限公司

	96
	其
他
新
型
节
能
技
术
及
产
品
	机制住宅排烟气道
	垂直承载力不小于90KN，

耐软物撞击不小于10Kg，

耐火性能不小于1.0小时，壁厚不小于15mm
	《住宅排气管道系统工程技术标准》JGJ/T 455-2018
《住宅厨房和卫生间排烟(气)道制品》JG/T 194-2018
	厨房和卫生间

排烟排气
	吉林省建筑科学

研究设计院

	97
	
	建筑信息模型(BIM)

技术
	运用数字化的方式来表达建筑的物理特征和功能特征，对建设项目中不同阶段的信息实现集成和共享，为项目各参与方提供协同工作平台的技术
	《建筑信息模型应用统一标准》

GB/T 51212-2016
《建筑信息模型施工应用标准》

GB/T 51235-2017
	建筑、市政设施

工程
	

	98
	其
他
新
型
节
能
技
术
及
产
品
	绿色建材评价标识产品
	我国城乡建设部及工业和信息化部为了加快推广绿色建材的使用，两部委联合发布了绿色建材评价标识管理办法，办法规定绿色建材评价标识由低到高分为一星、二星、三星三个等级，具有此标识的产品称为绿色建材评价标识产品
	《绿色建材评价技术导则》

等国家现行标准
	工业与民用建筑
	吉林省建筑科学

研究设计院

	99
	
	混凝土结构用成型钢筋制品
	调直直线度误差不大于4mm/m,

调直切断长度误差范围不大于5mm，纵向钢筋长度方向全长净尺寸误差范围不大于10mm，

弯折角度误差范围不大于3°
	《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366-2015
《混凝土结构用成型钢筋制品》

GB/T 29733-2013
	建筑、市政工程
	

	100
	
	暖边间隔条
	复合刚性暖边间隔条主要原材料是聚丙烯和不锈钢，等效导热系数不大于0.44W/(MK),

可使中空玻璃K值降低0.1-0.15W/M²K左右，
非金属刚性暖边间隔条主要原材料是玻纤增强复合材料和复合膜，

等效导热系数不大于0.19W/(MK)，

可使中空玻璃K值降低0.15-0.2W/M²K左右
	《中空玻璃间隔条 

第3部分：暖边间隔条》

JC/T 2453-2018
	工业与民用建筑

门窗
	

	101
	
	合成树脂装饰瓦
	弯曲强度不小于40MPa，燃烧性能的氧指数不小于32%，冲击强度保证率不小于60%
	《合成树脂装饰瓦》
JG/T 346-2011
	工业与民用建筑

屋面
	


2. 限制使用的技术及产品
	序号
	类别
	技术及产品名称
	限制使用的原因
	限制使用的范围
	依据

	1
	墙
体

材

料
	普通混凝土小型砌块和轻集料混凝土小型空心砌块:承重砌块外壁厚小于30mm、肋厚小于25mm，非承重砌块外壁厚小于25mm、肋厚小于20mm
	不满足《混凝土小型空心砌块砌体工程施工技术标准》DB22/T 5027-2019要求
	工业与民用建筑的砌体结构
	《混凝土小型空心砌块砌体工程施工

技术标准》

DB22/T 5027-2019

	2
	建
筑

防

水

材

料
	防水卷材
	聚乙烯丙纶复合防水卷材
	1.防水耐老化性能差,

2.防水低温柔性较差不符合严寒地区使用,

3.防水功能差，很难形成整体性防水
	不得用于房屋建筑的屋面工程和地下防水工程，除上述限制外，凡在建筑防水工程中选用聚乙烯丙纶等复合防水卷材时，必须是采用一次成型工艺生产且聚乙烯膜层厚度0.5mm以上(含0.5mm)的、并应满足防水工程技术规范的要求
	《建设部关于发布建筑事业“十一五”

推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的公告》(建设部公告第659号)

	3
	供暖系统设备及材料
	散热器
	内腔粘砂灰
铸铁散热器
	内腔结砂影响计量器具的使用
	集中供暖系统
	

	4
	
	
	钢制闭式串片散热器
	产品热工性能差
	民用建筑的供暖系统
	

	5
	
	
	螺旋板式换热器
	产品热工性能差
	城市供热系统
	


3.禁止使用的技术及产品
	序号
	类别
	技术及产品名称
	禁止使用的原因
	禁止使用的范围
	依据

	1
	墙
体

材

料
	非矩形条孔或矩形孔的

烧结多孔砖
	不满足《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T13544-2011要求
	工业与民用建筑

承重墙体
	《烧结多孔砖和多孔砌块》
GB/T 13544-2011

	2
	
	以粘土为原料制成的墙体材料和砌筑材料

(文物建筑修缮工程除外)
	毁坏耕地，不符合国家产业政策
	工业与民用建筑
	《吉林省民用建筑节能与发展

新型墙体材料条例》

	3
	
	手工成型的各种轻质隔墙板(不含异型)
	生产工艺落后，产品质量不稳定
	
	《新型墙体材料产品目录

(2016年本)》
《墙体材料行业结构调整指导目录(2016年本)》(中建材联科函

〔2016〕1号)

	4
	
	使用非耐碱玻璃纤维、

非低碱水泥生产的玻纤增强

水泥空心条板(GRC)
	玻璃纤维受碱腐蚀、失去增强作用，影响耐久性
	
	

	5
	
	单班产能小于1万m3/年

固定式成型机生产混凝土砌块
	与现行国家产业政策不符
	
	国家发改委《产业结构调整指导目录(2019年本)》

	6
	
	非烧结、非蒸压各类粉煤灰砖
	
	
	

	7
	
	非蒸压养护的加气混凝土制品
	
	
	

	8
	防水材料
	S型聚氯乙烯防水卷材
	与现行国家产业政策不符
	工业与民用建筑
	建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术

(第一批)的公告(建设部公告第659号)

	9
	
	焦油型聚氨酯防水涂料
	
	
	

	10
	
	水性聚氯乙烯焦油防水涂料
	
	
	

	11
	其
他
	灰铸铁长翼型散热器
	热工性能差、耐腐蚀性差
	工业与民用建筑
	

	12
	
	聚氯乙烯类暖边间隔条
	聚氯乙烯类暖边间隔条弹性差，易龟裂，寿命短
	
	


